- Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		Январь 2019 г.

Концентраты  светостабилизаторов БАСКО™

Концентраты светостабилизаторов применяются для защиты полимеров от разрушения под действием УФ излучения (светостабилизации). Особенно рекомендуются для изделий, эксплуатирующихся на открытом солнце - парниковых и других сельскохозяйственных пленок, термоусадочных пленок, упаковочных мешков и мягких контейнеров из полипропиленовой ткани, садовой мебели, сидений для стадионов, ящиков, тары и упаковки из различных видов полимеров (ПЭВД, ПЭНД, ПП, ПС, УПС, АБС, ПЭТ, ПА, ПК и др.). Разрушение полимера под действием солнечных лучей (фотодеструкция) делает изделия непригодными к использованию в результате растрескивания, изменения цвета и ухудшения прочности. Для предотвращения этого в полимер вводятся светостабилизаторы.

Наиболее эффективными для защиты полиолефинов от воздействия УФ – излучения являются светостабилизаторы типа ХАЛС (пространственно затрудненные амины), которые реагируют с образуемыми при фотодеструкции активными радикалами и останавливают реакцию окисления. При сравнительно низких концентрациях (0,1-0,6%) эти материалы обеспечивают высокий уровень стабилизации. При этом их эффективность не зависит от толщины изделия: они пригодны для использования в тонкостенных изделиях (пленках). Другим типом являются УФ-абсорберы (УФ-поглотители), которые поглощают энергию УФ-лучей и рассеивают ее в виде безопасного ИК-излучения. Они используются в смеси с ХАЛСами, как синергисты, а также в специальных пластиках, в которых ХАЛС’ы могут оказываться неэффективными. Кроме того, ввод УФ-поглотителя в окрашенную пленку способствует защите пигментов с малой или низкой светостойкостью от выцветания, тем самым светостойкость пигмента может быть повышена на 1-2 балла.

Серийно выпускаются разнообразные марки концентратов стабилизаторов, оптимизированные как по полимерной основе, так и по типу используемого УФ стабилизатора: I –мономерный ХАЛС, II - олигомерный ХАЛС, III – полимерный ХАЛС, IV – бензофеноновый УФ-абсорбер, V – бензотриазольный УФ-абсорбер.

| Марка | Основа | Светостабилизатор | ПТР*, г/10 мин | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Содержание, % |  |  |
| П0011/01-ПС | ПС | I+V | 10 | 35-50 | Литьевые светотехнические изделия, экструзионные листы и профили |
| ПФ0011/18-ПЭ | ПЭВД | II | 20, бюджет | 55-55 | Парниковые, тепличные, термоусадочные ПЭ пленки |
| ПФ0011/20-ПЭ | ПЭВД | II | 20 | 45-60 |  |
| ПФ0011/25-ПЭ | ПЭВД | II | 20 + 50% CaCO3, бюджет | 65-80 |  |
| ПФ0011/26-ПЭ | ПЭВД | II | 20 +50% CaCO3 | 40-65 |  |
| ПФ0011/23-ЛП | ЛПЭНП | II+V | 25, премиум | 50-65 |  |
| ПФ0011/05-ЛП | ЛПЭНП | II | 20, премиум | 50-65 | Парниковые, тепличные, ПЭ пленки, стойкие к пестицидам |
| ПФ0011/07-ЛП | ЛПЭНП | II | 10 +20% CaCO3, бюджет | 16-25 | Для бюджетных пленок, используемых на открытом воздухе регионов северо-запада и средней полосы |
| ПФ0011/20-ПП | ПП | II | 20 | 9-15 | Для полипропиленовой ткани (мешки, биг-бэги) |
| ТФ0011/27-ПП | ПП | I | 20 | 65-75 |  |
| ТФ0011/28-ПП | ПП | I | 20 +30% CaCO3 | 10-15 |  |
| ТФ0011/43-ПП | ПП | I | 30 | 12-16 |  |
| ПВ0011/30-ПП | ПП | III | 20 | 45-60 | Для ПП волокна (спанбонд, мультифиламентное) |
| ПВ0011/33-ПП | ПП | III | 30 | 80-90 |  |
| ПВ0011/39-ПП | ПП | III | 20 | 80-85 |  |
| П0011/22-СН | САН | I | 10 | 9-11 | Для экструзионных листов и литьевых светотехнических изделий из АБС и САН |
| П0011/24-СН | САН | I+V | 13 | 16-18 |  |
| П0011/15-СН | САН | I+V | 20 | 40-45 |  |
| П0011/16-ПА | ПА6 | II+V | 10+10 | 12-25 | Для литьевых изделий из полиамида |
| П50011/10-ПТ | ПЭТ | V | 10 | - | Для литьевых и экструзионных изделий из ПЭТ |
| П50011/22-ПК | ПК | V | 10 | - | Для экструзионных изделий из ПК |
| Т9011/01-1 | ПВХ | II+V | 10 | - | Для мягкого и жесткого ПВХ |

*ПТР измерен в стандартных условиях для полимера-основы

Концентраты марок ПФ0011/20, /18, /25 и /26 на основе ПЭВД содержат 20% олигомерных ХАЛС и позволяют получить долговечное светостойкое изделие из полиэтиленов (пленку, лист) со сроком службы 3-5 лет.  Рекомендуемая добавка концентрата к натуральному полимеру – 1-6%.  Уровень ввода зависит от требований к изделию (назначение, толщина пленки или стенки), качества основного полимера, и условий эксплуатации (региона, освещенности).

Для парниковых, тепличных, термоусадочных пленок рекомендуются марки концентратов на основе ПЭВД ПФ0011/20-ПЭ и ПФ0011/18-ПЭ. Примерные уровни ввода (% масс.) концентрата с 20% стабилизатора для парниковых пленок приведены в таблице:

| Толщина пленки | Срок службы пленок |
| --- | --- |
|  | 1 год | 2 года | 3 года |
| Регионы с суммарной солнечной энергией 70-85 kLy/год (север средней полосы России, Сибирь) |
| 70 – 90 мкм | 0,9 | 1,3 | 2,1 |
| 90-150 мкм | 0,75 | 1,1 | 1,9 |
| 150-200 мкм | 0,5 | 0,9 | 1,75 |
| Регионы с суммарной солнечной энергией 85-105 kLy/год (Черноземье, Поволжье, Украина) |
| 70 – 90 мкм | 1,2 | 1,6 | 2,8 |
| 90-150 мкм | 0,9 | 1,4 | 2,5 |
| 150-200 мкм | 0,75 | 1,25 | 2,3 |
| Регионы с суммарной солнечной энергией 105-120 kLy/год ( юг России, Кубань, Северный Кавказ, Казахстан) |
| 70 – 90 мкм | 1,5 | 2,1 | 3,3 |
| 90-150 мкм | 1,25 | 1,9 | 3 |
| 150-200 мкм | 1 | 1,6 | 2,8 |

kLy – килоЛэнгли – единица измерения суммарной солнечной энергии, поглощаемой 1 м2 земной поверхности в течение года.  1 kLy = 1 ккал/ см2 = 41,8 МДж/м2 = 11,6 кВтчас/м2.

Практика показывает, что при изготовлении термоусадочной пленки, в которую затем упаковываются паллеты или иные виды упаковки со стеклянными изделиями (банки, бутылки, листы и т.п.) дозировку концентрата светостабилизаторов следует увеличивать минимум в 1,5 раза, т.к. за счет множественного отражения и преломления УФ света в стекле, воздействие его на пленку возрастает.

Концентраты марок ПФ0011/25-ПЭ и ПФ0011/26-ПЭ - эконом-класса, содержит 20% олигомерного ХАЛСа и 50% мела (микрокальцита), при этом незначительно меняет прозрачность пленки. Ввод этой марки рекомендуется увеличить на 5-10% по сравнению с маркой ПФ0011/20-ПЭ, т.к. наличие мела снижает стабилизирующее действие УФ стабилизатора.

Разработаны также новые марки премиум-класса: ПФ0011/23-ПЭ с повышенной эффективностью, а также ПФ011/05-ЛП, устойчивая к действию пестицидов и других сельскохозяйственных химикатов.

Для светостабилизации мешков и мягких контейнеров из полипропиленовой ткани выпускаются концентраты на ПП основе: 20 %-ные ПФ0011/20-ПП на основе универсального HALS светостабилизатора (для ПЭВД и ПП) или ТФ0011/27-ПП на основе мономерного HALS, специализированного для ПП, и 30 %-ная марка ТФ0011/43-ПП с мономерным ХАЛС для ПП, а также экономичная марка комбинированного концентрата ТФ0011/28-ПП, содержащего 20% мономерного стабилизатора для ПП и 30% микрокальцита.  Рекомендуемый ввод марок в ткань для применения в средней полосе – не менее 1,5%.

Для светостабилизации светотехнических изделий из полистирола общего назначения и ударопрочного полистирола (нейтрализации вредного воздействия УФ излучения люминесцентных ламп) предлагается марка П0011/01-ПС с рекомендуемым вводом в изделие 3-5%.  Для стабилизации строительных и рекламных листов, профилей и других экструзионных и литьевых изделий, эксплуатирующихся на открытом воздухе, рекомендуются марки: П0011/01-ПС (для ПС и УПС), П0011/15-СН и П0011/24-СН (для АБС-пластика и САН). Рекомендуемый уровень ввода в этом случае составляет в зависимости от региона и желаемого срока службы от 1,5-3,5% (средняя полоса) до 3-5% (южные регионы). Такой же уровень ввода рекомендуется для ввода марки П0011/16-ПА в литьевые изделия из полиамида. Марка П50011/10-ПТ с вводом 1,5-2% рекомендуются для литьевых и экструзионных изделий из ПЭТ, литьевых изделий из ПК. Для листов из ПК разработана марка П50011/22-ПК с вводом 1,5-3% в лист (до 15-20% в верхний соэкструзионный слой толщиной 0,5-1 мм).

По техническому заданию на конкретные изделия могут быть разработаны специальные рецептуры, учитывающие особые требования к изделию, условия эксплуатации, базовые полимеры.

Полимерная основа концентратов идентична или полностью совместима с полимером, из которого изготавливается изделие (ПЭВД, ПП, ПС, УПС и др.)

Концентраты имеют свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005460.08.11 от 25.08.2011 г. и № RU.78.01.06.008.E.005321.08.11 от 23.08.2011 г.  Марки, обозначенные «П», предназначены для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами. Марки, начинающиеся на «Т», - для изготовления технических изделий, не контактирующих напрямую с пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.