Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 			май 2018 г.

Концентраты  светостабилизаторов-фильтров ультрафиолета

БАСКО™  ПФ0011/95-ПЭ, ПФ0011/80-ПЭ

Концентраты светостабилизаторов-фильтров ультрафиолетовых лучей марок ПФ0011/95-ПЭ и ПФ0011/80-ПЭ предназначены для полиолефиновых упаковок. Кроме них, под заказ выпускаются также аналогичные концентраты светостабилизаторы-УФ фильтры для других прозрачных полимеров – полистирола, ПЭТ (П50011/10-ПТ), поликарбоната, сополимеров стирола – САН, МСН. Эти концентраты используются для стабилизации и защиты от ультрафиолетовых лучей как полимера, из которого изготовлена упаковка – флакон, бутылка, термоусадочная пленка, так и содержимого этой упаковки – пищевых продуктов, напитков, косметических товаров.

Разрушение под действием солнечных лучей, в основном жесткой ультрафиолетовой их части, (фотодеструкция) делает как полимерную тару, так и содержимое упаковки непригодными к использованию. Для предотвращения  этого в полимер вводятся специальные стабилизаторы-поглотители ультрафиолета (УФ-фильтры или УФ-абсорберы), которые задерживают большую часть ультрафиолетовых лучей, не влияя на пропускание света в видимой части (изделие остается прозрачным).

Серийно выпускаются концентраты на основе высокоэффективных УФ-абсорберов: – бензофеноновой (I)  и бензотриазольной (II) природы.

| Марка | Полимер-основа | Светостабилизатор | ПТР*, г/10 мин | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Содержание, % |  |  |
| ПФ0011/80-ПЭ | ПЭВД | I | 15 | 8-12 | ПЭ пленки |
| ПФ0011/95-ПЭ | ПЭВД | I+II | 20 | 10-15 | ПЭ пленки |
| П50011/10-ПТ | ПЭТ | II | 15 | - | ПЭТ пленки, лист |
| П50011/22-ПК | ПК | II | 20 | 40-45 | ПК лист |

*ПТР измерен в стандартных условиях для полимера-основы

Поглощение УФ-излучения от 80% до 95%, особенно в жесткой части спектра (280-320 нм).  Этот тип концентратов особенно рекомендуется для косметической и пищевой тары и упаковки, термоусадочной пленки. Рекомендуемая добавка концентрата к натуральному полимеру – 1,5-3,0%.

| Степень пропускания лучей УФ спектра при вводе 3% концентратов УФ-фильтров в пленку из ПЭВД15803-020 толщиной 50 мкм | Зависимость степени пропускания лучей УФ спектра от % ввода концентрата ПФ0011/95-ПЭ в пленку из ПЭВД15803-020 толщиной 40 мкм |
| --- | --- |

Полимерная основа концентратов ПФ0011/95-ПЭ и ПФ0011/80-ПЭ – ПЭВД, для других полимеров – идентичная или полностью совместимая с полимером, из которого изготавливается изделие (ПП, ПСМ, ПЭТ, ПК и др.)

Концентраты имеют свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005326.08.11 от 23.08.2011 г. с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.