Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		май 2018 г.

Концентраты  светостабилизаторов для

полипропиленового волокна ПВ0011

Концентраты светостабилизаторов марок П0011 применяются для защиты полимеров от разрушения под действием УФ излучения (светостабилизации). Разрушение полимера под действием солнечных лучей (фотодеструкция) делает изделия непригодными к использованию в результате растрескивания, изменения цвета и ухудшения прочности. Для предотвращения  этого в полимер вводятся светостабилизаторы.

Для защиты изделий из полипропиленовых моно- и мультифиламентных волокон (ткани, канаты, спанбонд) наиболее эффективными являются высокомолекулярные полимерные светостабилизаторы типа ХАЛС (пространственно затрудненные амины), которые реагируют с образуемыми при фотодеструкции активными радикалами и останавливают реакцию окисления. При сравнительно низких концентрациях (0,1-0,6%) эти материалы обеспечивают высокий уровень стабилизации. Полимерные ХАЛСы обладают низкой летучестью, долгим сроком службы, хорошо распределяются в расплаве полимера, технологичны при производстве волокон – не вызывают обрывность, дымление.

Для  ПП волокон выпускается линейка концентратов на основе волоконных марок ПП с ПТР 25-27 г/10 мин и с высоким содержанием активных полимерных добавок, хорошо себя проявивших при испытаниях на светостойкость.  Значения остаточной прочности при разрыве (σр ) образцов спанбонда (90-100 г/м2) при вводе концентрата 1,5 % после ускоренного старения в ксенотесте в течение 1000 ч приведены в таблице:

| Марка | Содержание светостабилизатора, % | ПТР, г/10 мин (2,16 кг, 230°C, Ø капилляра) | Остаточная σр, % | Показатель фильтр-теста (сетка 5 мкм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ0011/30-ПП | 20 | 50-55 (2,016 мм) | > 85 | 0 |
| ПВ0011/32-ПП | 20 (медицинского назначения) | (2,016 мм) | > 85 | 0 |
| ПВ0011/33-ПП | 30 | 90-96 (2,016 мм) 10 (1,18 мм) | > 88 | 0 |
| ПВ0011/35-ПП | 40 | 180 (2,016 мм) 20 (1,18 мм) | > 90 | 0 |
| ПВ0011/39-ПП | 20 | 80-85 (2,016 мм) | > 80 | 0 |

Марки ПВ0011/30-ПП, ПВ0011/33-ПП, ПВ0011/35-ПП рекомендуются для светостабилизации волоконных изделий  (в основном спанбонда) для технических строительных и сельхоз целей, марка ПВ0011/32-ПП имеет улучшенные органолептические свойства и может применяться для медицинских и бытовых изделий из  нетканого полотна.

Эффективность стабилизатора подтверждена результатами испытаний готовых изделий (спанбонд с вводом 1 % концентрата) на ускоренное светостарение, проведенных в исследовательском центре фирмы «Клариант»:

Испытание проведено согласно EN12224 (ISO EN 4892-3)  на установке QUV-B (лампа 313 нм).

Требования EN: после 500 ч облучения должно оставаться не менее 40% исходной прочности.

Образец 1 – с импортным концентратом конкурента, образец 2 – с использованием ПВ0011/30-ПП.

Образец с использованием концентрата ПВ0011/30-ПП «БАСКО» проявляет более высокую устойчивость к фотоокислительной деструкции, несмотря на меньшую толщину

Технологические свойства концентрата соответствуют требованиям производственного процесса, параметры и производительность производства не изменились

По техническому заданию на конкретные изделия могут быть разработаны специальные рецептуры, учитывающие особые требования к изделию, условия эксплуатации, базовые полимеры.

Концентраты имеют свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005460.08.11 от 25.08.2011 г. и № RU.78.01.06.008.E.005321.08.11 от 23.08.2011 г.  с областью применения для использования в полимерных игрушках и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.