- Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		Январь 2019 г.

Концентраты  термостабилизаторов БАСКО™  П0014 и ПФ0014

Концентраты термостабилизаторов марок П0014 и ПФ0014 используются для термостабилизации полимеров и особенно рекомендуются для изделий, изготавливающихся или эксплуатирующихся при повышенных температурах - пленок, труб, кабельной изоляции и др., а также для предотвращения деструкции полимера в перерабатывающем оборудовании.

Разложение полимера под действием высоких температур (термоокислительная деструкция), особенно при повторной переработке, вызывает процессы сшивки, окисления и разложения, появляется большое количество геликов, низкомолекулярных продуктов разложения. В результате полимер становится непригодным к использованию из-за изменения цвета, ухудшения прочности, появления запаха.

Это наиболее актуально для полимера, который находится в цилиндре перерабатывающего оборудования (экструдера, термопластавтомата) во время остановки и пуска. При медленном охлаждении и разогреве полимера происходят процессы сшивки и разложения, появляется большое количество пригарков и геликов, полимер темнеет и становится непригодным для использования, из-за чего при остановке и пуске велики отходы полимера. При повторной переработке вторичного сырья все эти процессы происходят в еще большей степени.

Для предотвращения нежелательных изменений в полимер вводятся концентраты термостабилизаторов (первичных и вторичных антиоксидантов), которые замедляют протекание реакций термодеструкции и окисления. Хорошо зарекомендовало себя использование концентратов термостабилизаторов в качестве стоп-концентратов.  В результате при производстве пленок, труб, профилей запуск проходит намного быстрее, с меньшим количеством отходов. При получении раздувных изделий (бутылки, канистры и т.п.) термостабилизаторы снижают запах внутри изделия. При производстве деталей холодильников (шкафов) из УПМ или АБС-пластика ввод термостабилизатора помогает бороться с появлением дефектов и пожелтением поверхности. Ввод стабилизаторов при переработке вторичного сырья позволяет получить намного более качественный регранулят.

Добавки вводятся в виде гранулированного концентрата, удобного к применению. Концентраты марок П0014 и ПФ0014 изготавливаются на основе высокоэффективных термостабилизаторов (первичных и вторичных антиоксидантов) по рецептурам, оптимизированным в соответствии с видом и областью применения полимера. Полимерная основа (ПЭВД, ЛПЭНП, ПП, ПА, ПСМ, УПМ и др.) оговаривается при заказе.  Разработаны марки концентратов термостабилизаторов и для других полимеров.

| Марка | Полимер-основа | Содержание, % | ПТР*, г/10 мин | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П0014/01-ПЭ | ПЭВД | 12,0 | 5-6 | Для изделий из полиолефинов (ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭНП, ПП) |
| ПФ0014/05-ЛП | ЛПЭНП | 10,0 | 12-16 | Для каст- и стретч-пленок из ЛПЭНП |
| П0014/06-ПС | ПС | 10,0 | 31-38 | Для изделий из полистирола (общего назначения и ударопрочного) |
| П0014/10-ПП | Гомо-ПП | 12,0 | 42-47 | Для изделий из полипропилена |
| П0014/11-ПА | ПА 6 | 10,0 | 5-6 | Для изделий из полиамида |
| ПФ0014/13-ПП | Гомо-ПП | 12,0 | 5-8 | Для каст- и стретч-пленок из ПП |
| П0014/14-СН-21 | САН | 15,0 | 80-90 | Для изделий из АБС-пластика (с пониженной электростатичностью) |
| ПФ0014/16-ЛП | ЛПЭНП | 20,0 | 9-13 | Для труб и пленок из ПЭНД и ЛПЭНП |
| ПФ0014/21-ЛП | ЛПЭНП | 12,0 | 4-5 | Для каст- и стретч-пленок из ЛПЭНП |
| П0014/24-ЛП | ЛПЭНП | 6,0 | 3-5 | Термостабилизатор-деактиватор металлов для пленок из ПЭВД и ЛПЭНП (изоляция труб и кабелей) |

*ПТР измерен в стандартных условиях для полимера-основы

Рекомендуемая добавка концентрата к полимеру при непрерывной работе – 0,5-2,0 %. При использовании в качестве стоп-концентрата рекомендуется начать ввод 1-2%  за 15-45 мин до остановки из расчета вытеснения 5-7 объемов цилиндра. Уровень ввода зависит от требований к изделию и условий эксплуатации, в первую очередь от температурного режима (чем выше температуры, тем выше ввод) и степени переработки (количества повторных циклов возврата вторичного сырья).

Концентраты имеют свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005460.08.11 от 25.08.2011 г. и № RU.78.01.06.008.E.005321.08.11 от 23.08.2011 г.  с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на отзывах наших заказчиков, и не являются гарантированными параметрами.