Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		май 2018 г.

Концентраты  термостабилизаторов БАСКО™  П0014/24-ЛП

Концентраты термостабилизаторов марки П0014/24-ЛП  используются для термостабилизации полимеров и особенно рекомендуются для изделий, контактирующих с металлическими поверхностями — защитных и изолирующих пленок, кабельной изоляции и др.

| Полимерная основа | Металлоценовый ЛПЭНП |
| --- | --- |
| Активное вещество | Термостабилизатор-дезактиватор металлов |
| Содержание | 10 % |
| ПТР (2,16 кгс, 1900С),г/10 мин | 2,5-2,7 |
| Насыпная плотность, г/см3 | 0,42-0,44 |
| Рекомендуемый ввод | 1-3% |

В контакте с металлом (сталь, медь и др.) происходит диффузия в массу полимера ионов металла,  которые служат инициаторами окисления полимера.  Разрушение полимера в результате термоокислительной деструкции делает изделия непригодными к использованию в результате ухудшения прочности, изменения цвета,  появления запаха.  Для предотвращения  этого в полимер вводятся антиоксиданты-дезактиваторы металлов, которые замедляют протекание реакций термодеструкции и окисления.  Добавки вводятся в виде гранулированного концентрата, удобного к применению.

Рекомендуемая добавка концентрата к натуральному полимеру при непрерывной работе – 1,0-3,0 %. Уровень ввода зависит от требований к изделию и условий эксплуатации.

Концентрат имеет свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005326.08.11 от 23.08.2011 г. с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.