Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		октябрь 2019 г.

Концентраты антиблокирующих добавок БАСКО™  ПФ0015,

комбинированные концентраты антиблокирующих и скользящих добавок ПФ0016 и ПФ0017

Для уменьшения слипания полимерных пленок из ПЭВД, ЛПЭНП и ПП мы предлагаем концентраты антиблокирующих добавок марок ПФ0015, ПФ0016, ПФ0017. Чтобы предупредить слипание полимерной пленки, в нее вводятся микронизированные наполнители, оптически прозрачные и визуально незаметные в пленке, но придающие поверхности микрошероховатость. При этом уменьшается площадь контакта между слоями пленки, и поэтому пакеты легко раскрываются. Присутствие антиблока в пленке улучшает фиксацию печати, повышает прочность сварного шва.

Возможно совместное применение антиблокирующей и скользящей добавки. Этой цели служат комбинированные концентраты марок ПФ0016 (сочетание антиблока и олеамида) и ПФ0017 (антиблок и эрукамид).

Антиблокирующими добавками служат синтетический диоксид кремния с размером частиц 3-8 мкм, либо микронизированный натуральный диоксид кремния с размером частиц 6-20 мкм. Синтетическая форма SiO2 обеспечивает максимальную эффективность по деблокированию и прозрачности пленок, натуральная – более экономичная.

Полимерной основой концентратов служат ПЭВД, ЛПЭНП, полипропилен.

Высокоэффективные марки на основе амида стеариновой кислоты ПФ0015/05-ПЭ и ПФ0017/05-ПЭ обладают сильным антиблокирующим действием, обеспечивают высокую прозрачность пленки, используются для изделий с пониженным запахом.

| Марка | Антиблок | Скользящая добавка | Полимер основа | ПТР, г/10 мин | Насыпная плотность, г/см3 | Сила деблокирования, Н* | Статич. коэф. трения* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ0015/01-ПЭ | SiO2 синт. 7% | - | ПЭВД/ ЛПЭНП | 10-12 | 0,48-0,51 | 1,0-1,2 | 0,5-0,6 |
| ПФ0015/02-ПП | SiO2 синт. 5% | - | ПП | 21-23 | 0,48-0,51 | 1,2 | 0,5-0,6 |
| ПФ0015/05-ПЭ | Стеарамид 10% | - | ПЭВД | 40-45 | 0,47-0,51 | 0,5-1,0 | 0,4-0,5 |
| ПФ0015/09-ПЭ | SiO2 крист. 20% | - | ПЭВД | 9-10 | 0,55-0,60 | 1,4-1,7 | 0,5-0,6 |
| ПФ0015/11-РП | SiO2 синт. 5% | - | рПП | 12-14 | 0,49-0,52 | 1,0-1,5 (в ПП) | 0,5-0,6 |
| ПФ0015/19-ПЭ | SiO2 крист. 50% | - | ПЭВД | 35-38 | 0,70-0,75 | 1,2-1,5 | 0,5-0,6 |
| ПФ0015/30-ПП | SiO2 синт. 5% | - | терПП | 7 | 0,48-0,50 | 1,0-1,2 (в ПП) | 0,5-0,6 |
| ПФ0016/01-ПЭ | SiO2 синт. 7% | Олеамид 6% | ПЭВД | 22-25 | 0,53-0,57 | 1,0-1,2 | 0,1-0,15 |
| ПФ0016/09-ПЭ | SiO2 крист. 20% | Олеамид 6% | ПЭВД | 16-18 | 0,55-0,59 | 1,3-1,6 | 0,1-0,15 |
| ПФ0016/10-ПП | SiO2 синт. 7% | Олеамид 6% | ПП | 30-35 | 0,51-0,55 | 1,0-1,2 | 0,1-0,15 |
| ПФ0017/01-ПЭ | SiO2 синт. 7% | Эрукамид 6% | ПЭВД | 21-25 | 0,53-0,57 | 1,0-1,2 | 0,1-0,15 |
| ПФ0017/05-ПЭ | Стеарамид 5% | Эрукамид 5% | ПЭВД | 52-57 | 0,51-0,55 | 0,5-1,0 | 0,1-0,15 |
| ПФ0017/09-ПЭ | SiO2 натур. 20% | Эрукамид 6% | ПЭВД | 21-23 | 0,54-0,59 | 1,2-1,5 | 0,1-0,15 |
| ПФ0017/12-ПП | SiO2 синт. 5% | Эрукамид 5% | ПП | 12-18 | 0,54-0,56 | 1,0-1,2 (в ПП) | 0,1-0,12 |

*При вводе 1% в пленку ПЭВД 15803-020 толщиной 40 мкм, по методике НПФ «Барс-2»

Рекомендуемый процент ввода в натуральный полимер – 0,5-1,5% (от массы пленки) зависит от толщины пленки и требований к величине коэффициента трения поверхности. Эффективность действия антиблокирующей добавки в пленке может снижаться при недостаточном охлаждении рукава на подходе к тянущим валам пленочного агрегата, особенно при толщине пленок более 100 мкм.

Концентраты имеют свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005326.08.11 от 23.08.2011 г. с областью применения для использования в полимерных изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и информации потребителей, и не являются гарантированными параметрами.