Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		Февраль  2016 г.

Концентрат антиблокирующей добавки БАСКО™  ПФ0015/25-ПА и комбинированный концентрат антиблокирующей и скользящей добавок ПФ0017/17-ПА  для полиамидных пленок

Для уменьшения слипания полиамидных пленок мы предлагаем концентраты антиблокирующих добавок марок ПФ0015/25-ПА и ПФ0017/17-ПА. Чтобы предупредить слипание полимерной пленки, в нее вводятся микронизированные наполнители, оптически прозрачные и визуально незаметные в пленке, но придающие поверхности микрошероховатость. При этом уменьшается площадь контакта между слоями пленки, и поэтому пакеты легко раскрываются. Присутствие антиблока в пленке улучшает фиксацию печати, повышает прочность сварного шва.

Для одновременного улучшения скольжения и уменьшения слипания служит комбинированный концентрат антиблокирующей и скользящей добавок ПФ0017/17-ПА.

Антиблокирующей добавкой служит микронизированный химически осажденный диоксид кремния (аморфная форма) со средним  размером частиц до 5 мкм. В качестве скользящей добавки используется вторичный амид высших жирных кислот. Полимерной основой концентратов служит пищевой ПА-6.

| Марка | Антиблок | Скользящая добавка | Полимер- основа | ПТР, г/10 мин | Нас. плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ0015/25-ПА | SiO2 осажд.10% | - | ПА-6 | 4-5,2 | 0,62-0,67 |
| ПФ0017/17-ПА | SiO2 осажд.3% | Втор. амид 10% | ПА-6 | 8-8,5 | 0,64-0,66 |

Концентраты прошли промышленную проверку при производстве одно- и многослойных упаковочных пленок и колбасных оболочек.

Рекомендуемый процент ввода в натуральный полимер – 0,5-1,5% (от массы пленки) зависит от требований к величине коэффициента трения поверхности и толщины пленки. Эффективность действия антиблокирующей добавки в пленке может снижаться при недостаточном охлаждении рукава на подходе к тянущим валам пленочного агрегата, особенно при  толщине  пленок более 100 мкм.

Концентраты имеют свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза  с областью применения для использования в полимерных изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.