Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 			май 2018 г.

Концентрат БАСКО™   добавки против скольжения (антислип)

ПФ0018/01-ПЭ.

Концентрат добавки против скольжения (антислип) ПФ0018/01-ПЭ.предназначен для изготовления упаковочных пленок с шероховатой поверхностью для обертывания паллет, изготовления грузовых мешков – чтобы паллеты не деформировались. Для достижения этой цели концентрат содержит 25% высокомолекулярной полимерной добавки, которая хорошо совместима с полиэтиленовой матрицей, не ухудшает прочностные свойства пленки, но при этом практически не расплавляется в ПЭВД и выделяется  на поверхности пленки как прозрачные включения размером 60-200 мкм (до 250 мкм), формируя тем самым шероховатую, плохо скользящую поверхность.

| Наименование показателей пленки | Метод испытаний | ПЭВД 158 | ПЭВД 158 + 2% ПФ0018/01-ПЭ | ПЭНД 293-285 | ПЭНД 293-285 + 2% ПФ0018/01-ПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент трения статический | ГОСТ 10354-82 | 0,60 | 0,73 | 0,32 | 0,35 |
| Прочность при разрыве, МПа (вдоль/поперек) | ГОСТ 11262-80* | 21,0/14,9 | 20,3/14,6 | 67,6/50,2 | 53,9/30,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % (вдоль/поперек) |  | 260/560 | 230/540 | 510/850 | 375/650 |

* скорость перемещения подвижного захвата — 500 мм/мин, размер образцов — 15*50 мм, толщина ~50мкм; приведено среднее значение по 5 образцам.

Рекомендуемый ввод  концентрата в пленку ПФ0018/01-ПЭ – 1,5-2%.

Гранулированный концентрат удобен в обращении и дозировании. Смешение с гранулами основного полимера может быть осуществлено путем автоматического весового или объемного (с учетом насыпной плотности концентратов) дозирования в загрузочную воронку перерабатывающего оборудования или в тихоходном смесителе любого типа (барабанном, пьяной бочке, двухконусном и т.п.). Готовая смесь дозируется в загрузочную воронку экструдера или литьевой машины и перерабатывается в изделия при стандартных технологических режимах производства.

Концентрат имеет свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005326.08.11 от 23.08.2011 г. с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.