Временный информационный лист 					 	март 2020 г.

Концентраты  антистатических добавок для БОПП  пленок

Концентраты антистатических добавок предназначены для борьбы с образованием зарядов статического электричества на поверхности БОПП пленках

Концентраты изготавливаются на основе гомо-ПП (марки, используемой при производстве БОПП) и содержат либо быстро мигрирующий, но кратко действующий антистатик -  глицеринмоностеарата (ГМС). либо синергетическую смесь глицеринмоностеарата и вторичных аминов – быстрого и длительного действия. При этом в марке ПФ0021/41-БП использован более термостойкий амин, в отличие от традиционного жидкого амина в марке ПФ0021/42-БП

| Марка | Полимер-основа | Добавка | ПТР, г/10 мин * | Плотность, кг/м3 | Насыпной вес, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ0021/40-БП | гомо-ПП | ГМС 12% | 6-9 | 910-920 | 500-520 |
| ПФ0021/41-БП | гомо-ПП | ГМС + амин, 15% | 8-11 | 910-920 | 510-540 |
| ПФ0021/42-БП | гомо-ПП | ГМС + амин, 15% | 8-10 | 910-920 | 520-540 |

*ПТР измерен в стандартных условиях для ПП - 230°/2,16 кг

Рекомендуемый ввод 2-5% от массы исходного полимера в зависимости от требований к поверхностной электропроводности изделий. При вводе 2% достигается поверхностное сопротивление изделия 1012-1013 Ом (при температуре 23°С и относительной влажности 60% по неориентированной ПП пленке согласно DIN 53 482). Конкретные уровни ввода концентрата и сроки его действия зависят от требований к пленке. Излишняя концентрация антистатика может приводить к “замасливанию” поверхности изделий и негативно влиять на сварку и фиксацию печати.

Антистатический эффект достигается при взаимодействии добавок, мигрирующих на поверхность пленки, с атмосферной влагой, в результате чего образуется электропроводящий поверхностный слой, ускоряющий рассеяние электрических зарядов. Для достижения достаточного антистатического эффекта необходима влажность воздуха не менее 60% для образования пленки влаги на поверхности полимера. Поскольку миграция на поверхность является предпосылкой действия антистатиков, то их эффективность достигается в течение определенного времени после завершения технологического процесса

Гарантийный срок хранения концентрата 6 месяцев, вскрытые неиспользуемые мешки необходимо вновь герметично закрывать, во избежание потери свойств концентрата.

Концентрат имеет свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005326.08.11 от 23.08.2011 г. с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.

.