- Временный информационный лист				Август 2020 г.

Новые концентраты  антистатических добавок

ПФ0021/26-ПЭ и ПФ0021/19-ПП  с повышенной термостабильностью

Нами разработаны новые марки концентратов антистатических добавок П0021/26-ПЭ и ПФ0021/19-ПП с повышенной термостабильностью. Они   предназначены для борьбы с образованием зарядов статического электричества в изделиях полиэтилена и полипропилена

. В рецептурах использованы специально подобранные краткосрочные и долговременные антистатических добавок с повышенной стабильностью при высоких температурах В результате марки  ПФ0021/26-ПЭ и ПФ0021/19-ПП эффективны в высокотемпературных процессах литья и экструзии, в частности для тонкостенного или многогнёздного литья, экструзии раздувных и каст пленок из полипропилена, ЛПЭНП или ПЭНД Добавки менее летучи и сохраняют эффективность при температурах до 350°С, в отличие от традиционных марок, хорошо работающих при температурах до 300°С

Концентраты выпускаются на основе синергетической смеси краткосрочных и долговременных антистатиков.

| Марка | Полимер-основа | Содержание добавок, % | ПТР, г/10 мин | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | Температура потери 5% массы, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2% в ПЭВД | 2% в ПП |  |
| ПФ0021/26-ПЭ | ПЭВД | 15 | 67 (190°,2,16 кг,2,095 мм) | 3*1011 | 1*1014 | 340 |
| ПФ0021/19-ПП | гомо-ПП | 15 | 10 (230°, 2,16 кг, 1,18мм) | - | 8*1013 | 367 |
| ПФ0021/12-ПЭ (для сравнения) | ПЭВД | 15 | 7-9 (190°,2,16 кг,2,095 мм) | 8*1011 | 5*1013 | 290 |

Рекомендуемый ввод 2-5% от массы исходного полимера в зависимости от требований к поверхностной электропроводности изделий. Конкретные уровни ввода концентрата и сроки его действия зависят от требований к изделию, степени кристалличности используемого базового полимера (быстрее для низкокристалличного ПЭВД, медленнее для ПЭНД и полипропилена), толщины стенки или пленки (для тонкостенных изделий и пленок ввод выше) и условий хранения изделия (температуры и влажности). Излишняя концентрация антистатика может приводить к “замасливанию” поверхности изделий и негативно влиять на фиксацию печати.

Конкретный уровень ввода концентрата зависит от свойств используемого полимера (главным образом, плотности и степени кристалличности), толщины пленки (чем тоньше пленка, тем больше ввод) и условий эксплуатации (температуры и влажности).

Гарантийный срок хранения концентрата 6 месяцев, вскрытые неиспользуемые мешки необходимо вновь герметично закрывать, во избежание потери свойств концентрата.

Концентраты имеют свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005460.08.11 от 25.08.2011 г. и № RU.78.01.06.008.E.005321.08.11 от 23.08.2011 г.  с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний на и опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.

.