- Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 				январь 2019 г.

- Концентраты  БАСКО™  П0023 просветлителя (нуклеатора)

- Концентраты просветлителей (нуклеаторов) марок П0023 используются для повышения прозрачности и стабилизации усадки изделий из полипропилена.

Концентрат просветлителя позволяет получить высокопрозрачное изделие из полипропилена (гомо-полимера). Он снижает мутность и повышает прозрачность полипропилена в результате нуклеации полимера, действует как зародышеобразователь, способствуя образованию большого числа маленьких сферолитов (размер менее микрона) при охлаждении полипропиленового расплава. Эти маленькие сферолиты снижают мутность и повышают прозрачность полимера в сравнении с полипропиленом, не содержащим просветлителя.

Он способствует также повышению жесткости литьевых изделий, улучшению перерабатываемости, стабилизации усадки и сокращению продолжительности цикла литья, однако хрупкость изделий с просветлителем повышается.

| Марка | Добавка, % | ПТР (2,16; 230°С)‏ | Степень пропускания, % (ПП 01030)* | Мутность, %, (2мм) | Индекс желтизны, (YI) (E313-96, D65, 2 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 мм | 2 мм |  |  |
| П0023/05-ПП | 3-е покол. – 9 | 22 | 87 | 78 | 16-18 | -1,5 |
| П0023/22-ПП | 3-е покол.– 10 | 22-25 | 86-87 | 78-79 | 16-18 | 0,10 |
| П0023/28-ПП | 3-е покол. – 8 | 19-22 | 86-87 | 77-78 | 17-19 | 0.11 |
| П0023/13-ПП | 3-е покол.– 10 | 30-36 | 86-87 | 78-79 | 16-18 | 0,10 |
| п0023/03-пп | 4-е покол.– 1 | 18-20 | 86-87 | 78-79 | 17-18 | -1,8 |
| П0023/32-ПП | Hyperform -10 | 19-22 | 86-87 | 77-78 | 25-35 | -1,6 |

*Для ПП с ПТР 25 г/10 мин достигаемые значения степени пропускания при толщине 2 мм – 82-83%, мутность – 37-40%

Наибольший эффект проявляется с маркой П0023/22-ПП на тонкостенных изделиях (толщиной до 1 мм), получаемых термо- или вакуум-формованием из экструдированного листа. При литье толстостенных изделий (2-5 мм) максимальная прозрачность достигается при температурах 255-260ºС, тем не менее даже при более низких температурах улучшается внешний вид изделия, повышается блеск, снижается желтизна, присущая полипропилену.  Хорошо выглядят также изделия, полученные с использованием нуклеатора и тонированные прозрачными пигментами, достигается эффект цветного стекла. Марка П023/13-ПП равнозначна марке П0023/22-ПП, но благодаря использованию полимерной основы с высоким ПТР, имеет более высокую текучесть и предназначена для применения в тонкостенных изделиях из высокотекучего полипропилена.

После оптимизации рецептуры и технологии разработана марка П0023/28-ПП, равнозначная по качеству, но более дешевая. Марка рекомендуется для тонкостенных изделий (разовой посуды) из полипропилена.

Для улучшения эстетического восприятия изделий из полипропилена разработаны улучшенные марки концентрата просветлителя премиум-класса с использованием современных действующих веществ – п0023/05-пп (наиболее эффективная). Изделия, полученные с использованием этих марок, отличаются большей белизной и прозрачностью, привлекательным внешним видом. Технологические режимы переработки и уровни ввода концентрата при этом не изменяются.

В указанных марках использованы просветлители на основе производных сорбитола, которые при переработке могут выделять продукты разложения, дающие отложения на формующем инструменте и придающие изделию слабый запах миндаля или сирени. Для преодоления этих недостатков предлагается марка П0023/03-ПП на основе высокоэффективного термостойкого просветлителя 4-го поколения, без указанных недостатков. Концентрат может использоваться в широком диапазоне температур (200-260 ºС), остальные условия использования концентратов аналогичны.

Рекомендуемый ввод концентратов просветлителя в гомо-ПП – 1,5-2,0% (для марки П0023/03-ПП – 1,0-1,5%). При экструзии и литье рекомендуется ускорить время охлаждения листа или отливки, понизить температуру пресс-формы (15-25ºС) или каландров (35-50ºС), что повышает прозрачность изделия.

Концентраты не рекомендуются для блоки рэндом сополимеров пропилена.

При введении концентратов просветлителей в ПП пленку увеличивается ее прозрачность (снижается мутность), модуль упругости, прочность при разрыве, относительное удлинение в продольном направлении и прочность сварного шва, но снижается относительное удлинение в поперечном направлении (растет влияние вытяжки пленки).

Для плоскощелевой ПП пленка толщиной 50-65 мкм с вводом 2% концентратов просветлителей в нашей лаборатории получены следующие результаты:

| Наименование показателей | Чистый ПП Н031 | П0023/03-ПП | П0023/05-ПП | П0023/22-ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при разрыве, σz, МПа * | вдоль | 26,0 | 38,6 | 41,1 | 34,5 |
|  | поперек | 20,2 | 30,0 | 28,6 | 27,5 |
|  | Сварной шов | 15,2** | 16,4 | 16,5 | 20,2 |
| Относительное удлинение при разрыве, εr,, %* | вдоль | 439 | 654 | 778 | 701 |
|  | поперек | 468 | 11 | 10 | 13 |
| Модуль упругости, МПа* | вдоль | 706 | 1060 | 913 | 967 |
|  | поперек | 618 | 1090 | 1100 | 1030 |
| Мутность (Haze), % | 12,5 | 7,6 | 9,8 | 9,9 |
| Толщина, мкм | 50-60 | 50-60 | 55-65 | 55-60 |

Примечания: * Скорость перемещения подвижного захвата 100 мм/мин.

** разрыв не по шву.

Концентрат нуклеатора П0023/32-ПП используется как нуклеирующая добавка при литье, экструзии или раздувном формовании окрашенных и неокрашенных изделий из полипропилена и ПЭНД для стабилизации усадки полимера. Рекомендуемый ввод концентрата при этом 0,2-0,5%.

Концентраты имеют свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005326.08.11 от 23.08.2011 г. с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.