Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 			март 2019 г.

Концентраты морозостойких добавок БАСКО™ П0024

Концентраты морозостойких добавок П0024  разработаны как комплексные концентраты - модификаторы ударопрочности и морозостойкости. Они предназначены для повышения прочности, особенно при низких температурах, улучшению стойкости к растрескиванию и понижения температуры хрупкости полипропилена и его сополимеров. Концентраты представляют собой смеси добавок на специальных сополимерных основах. Концентраты   П0024 разработаны для изготовления литьевых изделий, получаемых литьем под давлением, изделий, получаемых формованием с раздувом, пленок и листов, получаемых плоскощелевой экструзии для улучшения их качества.

| Марка | П0024/01-ПЭ | П0024/02-ПП* | ПФ0024/04-ПЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Насыпной вес, кг/м3 | 0,48-0,50 | 0,48-0,52 | 0,48-0,52 |
| ПТР (2,16 кг/190°С), г/10 мин | 29-34 | - | 15-18 |
| ПТР (2,16 кг/230°С), г/10 мин | - | 9-11 | - |
| Температура плавления, °С | 110 | 165 | 108 |

*Марка П0024/02-ПП временно не производится из-за отсутствия сырья, заменяется маркой ПФ0024/04-ПЭ

Концентраты П0024 вводятся при производстве изделий совместно с основным полимером и благодаря комплексу специальных добавок увеличивают ударопрочность, пластичность и стойкость к растрескиванию готовых изделий по сравнению с изделиями, изготовленными без его применения. Кроме того, концентрат П0024/01-ПЭ проявил себя как совместитель при переработке вторичной смеси полипропилена и ПЭНД, которая повышает прочность полученной смеси. Концентрат П0024/02-ПП – повышает ударопрочность и эластичность пленочных и литьевых изделий из ПП,

Ввод концентрата зависит от толщины стенки изделия – чем ниже толщина, тем выше должен быть ввод: от 2% при толщине 2 мм до 6% при толщине 0,5 мм.

Свойства отливки из гомо-полипропилена марки 01030 (Бален)

толщиной 2 мм в чистом виде и с вводом  П0024

| Наименование | ПП 01030 | 2% П0024/01-ПЭ в ПП | 3% П0024/01-ПЭ в ПП | 2% П0024/02-ПП в ПП | 3% П0024/02-ПП в ПП | ПП+ПЭНД (1:3) | 2% П0024/01-ПЭ в ПП+ПЭНД | 2% П0024/02-ПП в ПП+ПЭНД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при разрыве, σр, МПа | 37,6 | 38,3 | 38,7 | 39,3 | 38,5 | 15,7 | 26,1 | 26,4 |
| Относительное удлинение при разрыве, εr,, % | 110 | 300 | 200 | 270 | 280 | 70 | 170 | 200 |
| Температура хрупкости.°C | -15 | -40 | -50 | -50 | -50 | -5 | -40 | -40 |

.

|  | Наименование показателей | ПП 01030 | П0024/01-ПЭ | П0024/02-ПП | ПФ0024/04-ПЭ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозостойкость при -40°С, выдержали испытание / всего образцов | 0/10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | Прессовка толщиной 0,6 мм Ввод 3% |
| 2 | Прочность при разрыве, МПа | 40,8 ± 2,6 | 30,2 ± 0,7 | 35,3 ± 2,2 | 37,3 ± 2,5 | ЛПД в ПП 01030, скорость перемещения подвижного захвата — 300 мм/мин, Ввод 3%. |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве, % | 14,0 ± 1,4 | 20,7 ± 2,0 | 17,4 ± 0,9 | 17,3 ± 1,3 |  |
| 4 | Модуль упругости при растяжении, МПа | 1600 ± 41 | 1450 ± 66 | 1480 ± 27 | 1530 ± 66 |  |
| 5 | Модуль упругости на изгиб, МПа | Ввод 2% | 1490 | 1460 | 1330 | 1350 | ЛПД в ПП 01030 |
|  |  | Ввод 5% |  | 1370 | 1230 | 1360 |  |
| 6 | Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 (при +23°C / -30°C | Ввод 2% | 6,1 /1,7 | 7,0 / 21,2 | 6,0 / 21,1 | 6,6 / 21,9 |  |
|  |  | Ввод 5% |  | 7,6 / 21,6 | 6,7 / 20,5 | 7,4 / 22,0 |  |

Использование концентратов П0024 для ПП 01030 повышает эластичность, снижает температуру хрупкости, не влияет на прочность при разрыве и увеличивает относительное удлинение при разрыве.

При переработке смеси вторичных полимеров (например, ПП, ПЭВД и ПЭНД) концентрат П0024/01-ПЭ улучшает их совместимость, поэтому повышаются прочностные свойства получаемых изделий.

Усилие разрушения изделия (ящик) из вторичной смеси ПП и ПЭНД:

| Материал | Усилие разрушения, кг |
| --- | --- |
| Вторичная смесь ПП (75%) и ПЭНД (25%) | 13-17 |
| Вторичная смесь + 2% П0024/01-ПЭ | 60-80 |

Введение концентратов морозостойких добавок не влияет на прозрачность ПП:

| Показатель | Чистый ПП 01030 | ПП 01030 + 3% П0024/01-ПЭ | ПП 01030 + 3% П0024/02-ПП |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент светопропускания | 83 | 82 | 83 |

и его белизну:

| Показатель | ПП 01030 + 2% ПФ1010/47-ЛП | ПП 01030 + 2% ПФ1010/47-ЛП + 3% П0024/01-ПЭ | ПП 01030 + 2% ПФ1010/47-ЛП + 3% П0024/02-ПП |
| --- | --- | --- | --- |
| Белизна (WI), (E313-96)(D65) | 81,7 | 83,9 | 83,8 |
| Желтизна (YI), (E313-96)(D65) | 3,2 | 2,0 | 1,7 |

Концентраты имеют свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005326.08.11 от 23.08.2011 г. с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.