Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		Декабрь 2020 г.

Концентраты экструзионных (процессинговых) добавок для БОПП и Каст ПП пленок ПФ0025/41-БП, ПФ0025/41-БП

Концентрат экструзионной (процессинговой) добавки марок ПФ0025/41-БП и ПФ0025/45-КП предназначены для облегчения технологического процесса экструзии пленок. Марки разработана специально для производств БОПП и каст ПП пленок с учетом требований по полимерной основе и повышенным температурным режимам,

|  | ПФ0025/41-БП | ПФ0025/45-КП |
| --- | --- | --- |
| Полимерная основа | Гомо ПП (H031 BF) | Гомо ПП (H085 CF) |
| ПТР полимерной основы г/10 мин (2,16 кг, 230°С) | 2,8-3,3 | 8,2-8,7 |
| Содержание фторэластомера,% | 3,0 | 3,0 |
| ПТР концентрата г/10 мин (2,16 кг, 230°С) | 5,2-5,8 | 9,0-9,5 |
| Насыпная плотность, г/см3 | 0.47-0.52 | 0.47-0.52 |
| Значение фильтр-теста на сетке 5 мкм, бар/г не более | 1,5 | 1,5 |

Применение экструзионной (процессинговой) добавки позволяет: снизить крутящий момент и давление на головке экструдера, повысить производительность при снижении энергозатрат, устранить налипание нагаров на фильере, увеличить гладкость изделий, производить более тонкие пленки. Добавка не влияет на свойства поверхности полимера, сварку и печать.   Обращаем Ваше внимание, что добавка обладает моющим действием и по этой причине при выпуске пленок рекомендуется тщательно очистить экструдер перед использованием концентрата экструзионной добавки. В противном случае возможно вымывание нагаров из экструдера в первое время после введения концентрата и обрывы полотна.

Конечный эффект достигается путем формирования на стенке формующего инструмента (фильеры) покрытия из слоя добавки, скольжение расплава по которому намного легче, чем по металлу.

Для создания динамического покрытия рекомендуется начать работу, добавляя при экструзии в слои из гомо-ПП 5-6% концентрата в течение 30-40 минут. Первым признаком положительного эффекта введения добавки является снижение давления на головке (или крутящего момента и токовой нагрузки на привод). Затем следует дождаться стабилизации параметров на пониженном уровне (5-10 мин) и снизить процент ввода до 0,3-0.5%. После этого можно повысить скорость вращения шнека и производительность или понизить рабочие температуры в последних зонах экструдера. При этом давление должно повыситься, но остаться на уровне или чуть ниже первоначального значения. Концентрат экструзионной добавки формирует динамический слой, который возобновляется при постоянном введении новой порции концентрата. Через некоторое время после прекращения введения концентрата этот слой смывается расплавом и пропадает. При передозировке добавки возможно проскальзывание расплава по шнеку и снижение подачи материала.

Концентраты имеют свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005326.08.11 от 23.08.2011 г. и № RU.78.01.06.008.E.005213.08.11 от 23.08.2011 г.  с областью применения для использования в изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.