Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 			Январь 2020 г.

Концентраты БАСКО™ регулятора текучести полипропилена П0029

Концентраты БАСКО™ регулятора текучести полипропилена марки П0029 предназначены для регулирования реологии расплава полипропилена, его текучести и ПТР. Концентраты содержат 4-10% органического пероксида, который вызывает регулируемую деструкцию полипропиленовых макромолекул и за счет этого повышает текучесть ПП. Концентраты поставляются в виде гранул размером 2-5 мм и удобны к применению.  Насыпная плотность концентратов 450-500 кг/м3.

Результаты испытаний действия концентратов на экструзионной линии приведены ниже:

| Марка | Содержание активного вещества | ПТР (2,16/230), г/10 мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный ПП 01030 | Ввод концентрата |
|  |  |  | 0,5% | 1,0% | 1,5% | 2,0% | 3.0% |
| П0029/01-ПП | 10,0 | 3,4 | 17 | 34 | 58 | 85 | 110 |
| П0029/02-ПП | 7,5 | 3,5 | 14 | 23 | 36 | 48 | 74 |
| П0029/03-ПП | 4,0 | 3,5 | 8 | 12 | 16 | 23 | 38 |

Применять концентрат рекомендуется для изделий разового пользования, т.к. ввод пероксида приводит к снижению длительной термостабильности полимера. Концентрат имеет характерный запах, поскольку содержит активный химический реагент (органический пероксид), который должен прореагировать с ПП при переработке. Если запах остается в изделии, это признак того, что в полимере остался непрореагировавший пероксид и, следовательно, использовали избыток концентрата. Необходимо снизить процент ввода концентрата либо поднять температуру переработки. При использовании для окрашенного ПП возможно небольшое изменение цвета.

Концентраты эффективны как для гомо-полимера, так и для блок- и рэндом-сополимеров, хотя и в разной степени:

| П0029/01-ПП | Гомо-ПП 01030 | Блок-ПП 8300 | Рэндом-ПП R659 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный ПП | Холостая проба | 0,3% конц-та | Исходный ПП | холостая проба | 0,3% конц-та | Исходный ПП | холостая проба | 0,3% конц-та |
| ПТР (2,16/230), г/10 мин | 3,6 | 4,8 | 11 | 2,4 | 1,6 | 6,8 | 3,6 | 4,0 | 8,8 |

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ концентрата П0029 в смеси со всеми видами полиэтилена и его сополимеров (ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭНП, СЭВА и т.п.).  В этом случае вместо регулируемой деструкции происходит сшивка полиэтилена, расплав полностью теряет текучесть с высоким риском заклинивания шнеков и вывода оборудования из строя.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.