ноябрь  2017 г.

Чистящий концентрат "Клинол™"

для ТПА с горячеканальными пресс-формами П0030/04-ПЭ

Нами разработана специализированная марка чистящего концентрата "Клинол™"для ТПА с горячеканальными пресс-формами.

Новая марка П0030/04-ПЭ включает в себя  полимерную основу, хорошо промывающую каналы, а также моющее поверхностно-активное вещество с высокой термостойкостью. Концентрат не  содержит абразивные компоненты.

По отзывам потребителей, испытывавших марку Клинол™ П0030/04-ПЭ при чистке ТПА, смесь 30% Клинол™ и 70% полимера позволяет выполнить быструю и экономически эффективную смену цветов при изготовлении изделий. Время перехода при испытаниях на четырехгнездной горячеканальной форме снижалось в 2,5-3 раза, расход материалов на чистку – в 5-8 раз (включая полимер, необходимый для удаления из цилиндра чистящей смеси).

| Марка | ПТР, г/10 мин (2,16 кг, 190°С) | Насыпной вес, кг/м3 | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| П0030/04-ПЭ | 3-3,5 | 520-530 | Переход с цвета на цвет на ТПА с горячеканальными пресс-формами. |

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.