Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		октябрь 2018 г.

Концентраты  осушителя БАСКО™ 0035

Концентраты осушителя БАСКО™ 0035 предназначены для переработки влажного сырья (ПЭВД, ПЭНД, ПП, АБС-пластик), чаще всего вторичного. Концентраты содержат активное вещество, которое при переработке поглощает большое количество влаги, и позволяет наладить технологический процесс и получить достаточно качественное изделие (пленку, ленту, трубу, отливку), даже при высокой влажности исходного сырья.

Предлагаются концентраты следующих марок.

| Марка | П0035/01-ПЭ | П0035/03-ПЭ | Т0035/09-ПЭ | П0035/02-СЭ | П0035/04-СН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наполнение , % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ПТР г/10 мин | 2,2-2,7 (2,16 кг, 190°С) | 2,2-2,7 (2,16 кг, 190°С) | 2,5 (2,16 кг, 190°С) | 4-5 (2,16 кг, 190°С) | 90-100 (10 кг/220°С) |
| Поглощение влаги полимером (ввод 2 % концентрата), г/кг | 2,5-3 | 2,5-3 | 2-2.5 | 2-2,5 | 3,5-4,2 |
| Назначение | Пленки, литье, экструзия | Литье, экструзия | Литье, экструзия | Литье, экструзия | Литье, экструзия |
| Полимер | ПЭВД, ПЭНД, ПП | ПЭВД, ПЭНД, ПП | ПЭВД, ПЭНД, ПП | СЭВА, ПВХ | АБС-пластик |

По результатам наших испытаний ввод концентрата от 2% до 5% позволяет перерабатывать сырье с содержанием влаги 1-2%. Промышленные испытания у потребителя – изготовителя пленки из вторичного ПЭВД показали, что даже при вводе 0,5% концентрата осушителя обрывы рукава прекратились, технологический процесс стабилизировался. Прочность пленки повысилась, разнотолщинность снизилась, исчезли дефекты пленки (гелики, «рыбий глаз»).

Кроме того, концентрат осушителя может использоваться при переработке вторичного ПВХ, при этом он не только поглощает влагу, но и служит раскислителем, поглощая кислотные продукты разложения ПВХ. Уровень ввода также 0,5-2% в зависимости от условий переработки

Дозировать и смешивать гранулы концентрата с гранулами полимера можно как путем автоматического дозирования в загрузочную воронку перерабатывающего оборудования, так и вручную отвешивать, и смешивать в тихоходном смесителе любого типа. Готовую смесь подают в загрузочную воронку экструдера и перерабатывают в изделия при стандартных режимах для этих изделий.

Концентрат следует хранить в сухих помещениях, избегая хранения в условиях повышенной влажности и температуры. Неиспользуемые вскрытые мешки с остатком концентрата повторно герметично упаковывать. Срок хранения не должен превышать 6 мес.

Концентраты имеют свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005326.08.11 от 23.08.2011 г. с областью применения для использования в полимерных изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.