Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 			Июнь 2018 г.

### Концентрат БАСКО™ «Полибум™»:

### рекомендации по применению

Концентрат «Полибум™» используется для производства полимерных упаковочных пленок типа полимерной бумаги

Для получения упаковочной пленки (как правило, белой) нужно ввести в ПЭНД 20-50% концентрата, содержащего 75% специальных марок минеральных наполнителей и белого пигмента с особой обработкой поверхности.

Примерные составы пленок:

Пленки для упаковки пищевых продуктов:

- ПЭНД Ставролен 69 или аналогичный				45-50%

- ЛПЭНП или  мЛПЭНП (ПТР = 1-3)  				10-12%

- Концентрат ПФ0050/05-ЛП «Полибум» 	    			25-30%

Формоустойчивые пленки:

- ПЭНД Ставролен 69 или аналогичный				55-60%

- ПЭВД 158, 175  (или аналогичный с ПТР = 2-3)		 	  5-10%

- Концентрат ПФ0050/05-ЛП «Полибум»	     			30-40%.

Могут вводиться также красящие концентраты пленочного назначения - 1-3%.

Для первой рецептуры рекомендуется степень раздува 3-5, продольная вытяжка, для второй -  степень раздува 2-3, сильная продольная вытяжка, низкая линия кристаллизации. Температуры по зонам пленочного агрегата 180-230°С.

Дозировать и смешивать гранулы концентрата с гранулами полимера можно как путем автоматического дозирования в загрузочную воронку перерабатывающего оборудования, так и вручную отвешивать и смешивать в тихоходном смесителе любого типа. Готовую смесь подают в загрузочную воронку экструдера  и перерабатывают в изделия при стандартных режимах для этих изделий.

Концентрат с высоким содержанием минеральных компонентов может проявлять гигроскопичные свойства и при транспортировке и хранении в условиях с повышенной влажностью (особенно осенью и зимой) набирать влагу. Повышенная влажность проявляется в виде дефектов на пленке, поэтому в таких случаях может потребоваться дополнительная подсушка концентрата перед использованием (1-2 час при температуре 80-90°С).

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.