Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 				март 2020 г.

Концентраты  БАСКО™ мелонаполненные Мелолен™

ПФ0050/09-ЛП, ПФ0050/10-ЛП

Мелонаполненные концентраты Мелолен™ на основе ЛПЭНП – ПФ0050/09-ЛП и ПФ0050/10-ЛП используются для пленок из ПЭВД и ПЭНД (особенно для тонких пленок толщиной 6-8 мкм) для улучшения их сварки и технологичности экструзии. Ввод 2-3% концентрата способствует стабильности рукава, более равномерному охлаждению полимера, формированию однородной кристаллической структуры. Улучшается также прочность и равномерность сварного шва. При вводе до 8% может усиливаться также насыщенность окраски пленки без ухудшения физико-механических свойств.

Концентрат Мелолен™ можно также использовать при литье крупных изделий из ПЭНД с большими плоскими поверхностями, в которых особенно болезненны проблемы с усадкой и короблением. Введение 5-10% концентрата позволяет значительно уменьшить или полностью ликвидировать эти проблемы, не меняя технологические режимы и конструкцию пресс-формы. В процессе формования с раздувом ввод 3-5% концентрата Мелолен™ также оказывают благоприятное влияние на ход технологического процесса, облегчают формирование полимерного рукава, улучшают проработку мелких деталей и надписей на поверхности бутылки или флакона, облегчают сварку донышка, снижают долю брака и отходов.

При изготовлении концентратов используется микронизированный, гидрофобно обработанный мел, хорошо совмещающийся с полимерной матрицей, благодаря чему при экструзии не происходит забивки фильтрующих сеток экструдера агломератами мела и частых остановок производственных линий. Для марки ПФ0050/10-ЛП используется кристаллический микрокальцит с высокой белизной, для марки ПФ0050/09-ЛП – осадочный аморфный и мягкий мел с меньшей белизной. Абразивное воздействие обеих марок концентрата на металлические части оборудования минимально. Концентраты хорошо совместимы с ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭНП, полипропиленом и его блок- и рэндом-сополимерами.

| Марка | ПФ0050/09-ЛП | ПФ0050/10-ЛП |
| --- | --- | --- |
| Насыпная плотность, г/см3 | 1,03-1,05 | 1,03-1,05 |
| ПТР, г/10 мин | 2,16 кг/190°С | 2,0-2,5 | 4-5 |
|  | 5 кг/190°С | 18-22 | 20-25 |
| Влажность, % (при расфасовке) | < 0,3 | <0,3 |
| Полимерная основа | ЛПЭНП | ЛПЭНП |
| Содержание СаСО3, % масс. | 80±1 | 80±1 |
| Показатель фильтр-теста, бар/г | 3-5 (фильтр 15 мкм) | 0,6-1,2 (фильтр 10 мкм) |
| Размер частиц мела, мкм | d50 | 2,0-2,3 | 2,0-2,3 |
|  | d98 | 10-12 | 6,5-7,2 |
| Белизна мела, ед. | 85 | 94,5 |

Концентрат Мелолен™ имеет свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005460.08.11 от 25.08.2011 г. с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на результатах наших лабораторных испытаний и на отзывах наших заказчиков, и не являются гарантированными параметрами.