Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 			май 2018 г.

Концентрат БАСКО™ мелонаполненный  П0050/08-ПА

для матирования поверхности пленки.

При производстве полиамидной пленки производитель, как правило, получает пленку с высоким блеском и гладкостью поверхности, что не всегда идет на пользу эксплуатационным характеристикам получаемого изделия. Напротив, в некоторых случаях пленка должна обладать матовой и шероховатой поверхностью. Для придания изделию таких свойств была разработана марка П0050/08-ПА.

Основной функциональной добавкой концентрата марки П0050/08-ПА является карбонат кальция специальной обработки. При изготовлении марки используется мел только с гидрофобной обработкой и специально подобранным  узким интервалом распределения частиц по размерам. Кроме того, следует отметить, что полимерной основой П0050/08-ПА является ПА-66/6. Данная особенность позволяет перерабатывать концентрат при более низких температурах, а также делает его пригодным для матирования дымопроницаемых оболочек.

| Полимерная основа | ПА-66/6 |  |
| --- | --- | --- |
| Тип основной добавки | Карбонат кальция |  |
| Содержание основной добавки | 50% |  |
| Форма поставки | Гранулы |  |
| Наименование показателя | Нормативы | Метод измерения |
| ПТР (2,16 кгс, 2300С, сопло 1,18мм) | 2,5 ± 0,6 г/10 мин | ГОСТ 11645-73 |
| Насыпная плотность | 0,75 ± 0,18 г/см3 | ГОСТ 11035.1-93 |
| Содержание летучих веществ (2 часа, 1050С) | не более 0,15 % | ГОСТ 26359-84 (СТ СЭВ 4064-83) |
| Термостойкость | Не менее 2800С | DIN 53772 |
| Размер и форма гранул | 2-5 мм (цилиндрическая) |  |

Рекомендуемый ввод добавки: 5-20%

Концентрат имеет свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005460.08.11 от 25.08.2011 г. с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на информации потребителей, и не являются гарантированными параметрами.