Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 			май 2018 г.

Концентраты БАСКО™   графитонаполненные Т0055

Графитонаполненные  концентраты Т0055  выпускаются на основе полипропилена или полистирола с содержанием 30% мелкодисперсного коллоидного графита, а также смеси графита и электропроводящего технического углерода.

Мелкодисперсный графит с размером частиц 1-2 мкм (до 4 мкм) служит окрашивающим и электропроводящим наполнителем, который придает изделию темно-серый цвет с металлическим отливом и обеспечивает достаточную электропроводность, позволяющую стекать и не накапливаться статическому электричеству.

Для обеспечения электрической проводимости необходимо использовать большие уровни ввода концентрата (50-100%), в качестве красящего концентрата достаточно вводить 2-5%. При производстве биг-бэгов из ПП тканей применение в полотне через 8-10 нитей неориентированной нити с введением 10% концентрата Т0055/13-ПП позволило обеспечить защиту биг-бэга от статического электричества.

Параметры концентратов приведены в таблице.

| Показатель | Т0055/01-ПС | Т0055/08-ПС | Т0055/13-ПП | Т0055/14-ПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насыпная плотность, г/см3 | 0,63 | 0,64 | 0,52 | 0.73 |
| ПТР, г/10 мин | 5,3-5,5 (5 кг/200°С) | 8 (5 кг/200°С) | 17-20 (2,16 кг/230°С) | 10-15 (21.6 кг/230°С) |
| Содержание, % масс. | графита | 30 | 20 | 30 | 30 |
|  | тех. углерода | - | 20 | - | - |
| Показатель фильтр-теста, бар/г (сетка 15 мкм) | 1,8 | 2,4 | 1,6 | - |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом при вводе | 30% |  | - | 4*1015 |  |
|  | 50% | 6,4*104 | - | 3*1015 |  |
|  | 100% | 1,4*103 | - | 3*106 |  |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/м при вводе | 30% |  | - | >1015 |  |
|  | 50% | 3,2*103 | - | >1015 |  |
|  | 100% | 0,8*102 | - | 1,5*105 |  |

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.