Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 			май 2018 г.

###### Концентраты БАСКО™  ароматических добавок ПФ0070

Концентраты ароматических добавок ПФ0070 предназначены для придания изделиям из полиолефинов привлекательного запаха. Применение концентратов возможно при изготовлении изделий, как  методом экструзии, так и методом литья под давлением из полиэтилена низкого и высокого давления, полипропилена, а также смесей и композиций указанных полимеров.

Предлагаются концентраты следующих марок:

| Марка | Запах | ПТР, г/10 мин | Насыпной вес, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПФ0070/01-СЭ | Ваниль | 40-45 (2,16 кг, 190°С, 2,016 мм), | 0,43-0,48 |
| ПФ0070/13-СЭ | Абрикос | 20-25 (5 кг, 190°С, 1,18 мм) | 0,45-0,50 |

Особенно эффективно использование ароматизаторов при переработке вторичных полимеров. Концентраты ароматических добавок при переработке вторичных полимеров устраняют посторонние запахи, что положительно сказывается на условиях труда обслуживающего персонала и исключает неприятные запахи от готовых изделий.

Для продления срока сохранения аромата в изделиях рекомендуется хранить их  закрытой упаковке, в прохладном помещении, вдали от нагревательных приборов, избегая нагрева прямыми солнечными лучами.

Концентраты ароматических добавок вводятся при переработке как первичных, так и вторичных полиолефинов в количестве 1-3% масс.

Гарантийный срок хранения концентрата 6 месяцев, вскрытые неиспользуемые мешки необходимо вновь герметично закрывать, во избежание потери свойств концентрата.

Концентраты имеют свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005460.08.11 от 25.08.2011 г. и № RU.78.01.06.008.E.005321.08.11 от 23.08.2011 г.  с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.