Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		декабрь 2017 г.

Концентраты оптического отбеливателя   БАСКО™ П0080

Концентраты оптического отбеливателя П0080 и ПФ0080 предназначены для улучшения визуального восприятия изделий за счет повышения белизны.

Многие термопласты поглощают свет в синей области спектра естественного дневного солнечного света (так называемый «синий дефект»), что обуславливает достаточно заметный желтоватый оттенок полимера. Флуоресцентные оптические отбеливатели поглощают невидимое УФ-излучение в диапазоне длин волн приблизительно от 360 до 380 нм, преобразуя его в видимое излучение с большей длиной волны и повторно испуская полученное излучение как видимый синий или фиолетовый свет. В результате нежелательный желтоватый вид поверхности компенсируется, при этом дополнительно отражается больше видимого света из диапазона 400–600 нм, чем в первом случае. Изделие при этом кажется более белым и ярким.

Выпускается линейка марок на различных полимерных основах, совместимых с основным полимером изделия. Внешний вид гранул – от прозрачных до слабо замутненных, от натурального до зеленовато-желтоватого цвета.

| Марка | П0080/01-ПЭ | П0080/02-УП | П0080/03-ПC | ПФ0080/04-ЛП | ПФ0080/05-БП | П0080/10-СЭ | П0080/11-СН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полимерная основа | ПЭВД | УПС | ПСон | ЛПЭНП | г-ПП | СЭВА | САН |
| Совместимость | ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭНП, ПП | УПС | ПС, УПС, АБС | ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭНП, ПП | г-ПП | СЭВА, ПВХ, ПЭВД, ПЭНД | САН, АБС |
| Содержание добавки, % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ПТР, г/10 мин | 5-5,5 (190/2,16) 10-12 (230/2,16) | 11-15 (200/5,0) | 5-8 (200/5,0 ) | 2,5-3,5 (190/2,16) | 3-5 (230/2,16) | 35-40 (190/2,16) | 26-30 (220/10,0) |
| Нас. вес, кг/м3 | 0,45±0,02 | 0,55±0,02 | 0,55±0,02 | 0,46±0,02 | 0,50±0,05 | 0,43±0,02 | 0,57±0,02 |
| Рек. ввод, % | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |

По заказу могут быть изготовлены аналогичные концентраты на других полимерных основах.

Концентраты имеют свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.005460.08.11 от 25.08.2011 г. и № RU.78.01.06.008.E.005321.08.11 от 23.08.2011 г.  с областью применения для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.