Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		август 2019 г.

Жидкий концентрат вспенивающих добавок БАСКО™  П90027/04-ЭС

Концентрат вспенивающих добавок П90027/04-ЭС предназначен для получения вспененных листов и литьевых изделий из ПВХ. Изготавливается в соответствии с ТУ 20.16.59-013-23124265-2013 с изм. 1.

| Плотность, г/см3 | 0,96-1,00 |
| --- | --- |
| Вязкость, сПз | 7700-8900 |
| Содержание вспенивателя, % | 50 |
| Общий выход газа, мл/г | 100-120 |
| Температура начала разложения, ºС | 120-125 |
| Температура окончания разложения, ºС | 190-200 |
| Дозировка, % | 0,5-3,0 |

Концентраты изготовлены на основе эпоксидированного соевого масла с введением смеси экзотермической (азодикарбонамида) и эндотермических вспенивающих добавок, активно разлагающихся при нагревании с выделением большого количества (до 120 мл/г) газов, в основном азота и диоксида углерода. Использование смеси вспенивателей позволяет получить плавное увеличение выхода газа при повышении температуры и легко регулировать плотность и структуру пены в изделии. При повышении температуры интенсивность разложения увеличивается.

Дозировка концентрата зависит от назначения, условий переработки и требуемой плотности и составляет 0,5-5% концентрата. Концентрат до вспенивания – желтого цвета, после полного вспенивания добавки разлагаются, небольшое количество остатка имеет белый цвет и не влияет на цвет изделия. Если изделие все же приобретает желтый оттенок, это говорит о том, что дозировка концентрата была избыточной и полного разложения добавки не произошло.

При необходимости могут изготавливаться другие марки концентрата исходя из разнообразных жидких основ (ДОФ, ДИНФ, вазелиновое масло и т.п.) и составов, обеспечивающих иные динамику и количество выделения вспенивающих газов

Дозировка и технологический режим регулируется таким образом, чтобы получить желаемый размер ячеек пены и не допустить интенсивное разложение добавки и неконтролируемое повышение давления внутри цилиндра экструдера или литьевого агрегата. При высоких уровнях ввода концентрата или завышенных температурах разложение добавки может идти слишком бурно с образованием крупноячеистой пены и шероховатой поверхности изделия из-за разрыва пузырьков газа на ней.

Концентрат следует применять в интервале температур 15°С до 25°С, при более низких температурах учитывать изменение вязкости концентрата. Перед использованием пасту тщательно перемешать любыми средствами, не извлекая из тары. Использование резервной тары допускается только после перемешивания.

Упаковка: пластиковые или жестяные ведра. Максимальная масса в одной тарной единице составляет 20±0,1 кг. По требованию допускается расфасовка в более мелкую или крупную тару.

Срок годности 6 месяцев со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке. При превышении срока годности пасты могут быть допущены к использованию только при наличии официального подтверждения от производителя.

Концентрат имеет свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза № RU.78.01.06.008.E.000226.03.14 от 28.03.2014 г. с областью применения для использования при изготовлении изделий хозяйственно-бытового и производственно-технического назначения, товаров народного потребления, в том числе контактирующих с пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.