Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 				июнь 2018 г.

Трудногорючие композиции “Антифлейм™”

Трудногорючие композиции «Антифлейм™» на основе полипропилена, полиэтилена или ударопрочного полистирола и бромсодержащих антипиренов  применяются для изготовления литьем и экструзией изделий (отливок, труб, профилей, кабелей, волокон, пленок), не поддерживающих горение при удалении источника пламени. Композиции  «Антифлейм™  ЭФ» выпускаются по ТУ 2243-007-23124265-2003.

Свойства композиций приведены в таблице

| Наименование | Антифлейм™ П5С | Антифлейм™ БП5С | Антифлейм™ ЭФ | Антифлейм™ УПС-ТГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полимер-основа | ПП 01030 | ПП 01030, 01015 | ПЭВД 158 | УПС 825Е |
| ПТР, г/10 мин | 1-3 | 1-3 | 2-2,5 | 12-15 |
| Плотность, г/м3 | 1250-1350 | 1020-1060 | 980-1200 | 1200-1350 |
| Предел текучести при растяжении, МПа | 25-27 | 25-30 | 8,0-10,0 |  |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 25-30 | 30-80 | 200-300 |  |
| Температура хрупкости, °С | - | -50 | - | - |
| Стойкость к горению, ГОСТ 28157-89 (UL-94) | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-2 | ПВ-0 |
| Испытание нагретой проволокой, ГОСТ 27483-87 | 750°С – 30 с |  |  | 750°С – 30 с |
| Назначение | Литьевые детали для электрической и электронной техники | Литьевые детали для электрической и электронной техники, трубы | Пленки для строительства и упаковки | Литьевые детали для электрической и электронной техники |

Категория стойкости к горению ПВ-0 по ГОСТ 28157-89 (или V-0 по UL 94) означает, что при удалении источника пламени стандартный образец горит не более 10 сек, затем горение самостоятельно прекращается. Для категории ПВ-1 (V-1) время горения без источника пламени допускается не более 30 сек, для категории ПВ-2 (V-2) время горения также до 30 сек, кроме того, допускается падение горящих капель расплавленного полимера.

При изготовлении композиций используются  высококачественные компоненты ведущих мировых производителей. Возможно изготовление композиций, как на галогенсодержащей, так и на безгалогенной основе. Композиции выпускаются в виде гранул размером 2-5 мм, по требованию заказчика могут быть окрашены в любой цвет.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.