Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		          Декабрь 2014 г.

КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ для БОПП-пленок

Для окрашивания и модификации  БОПП-пленок нами разработана линейка специальных концентратов красящих пигментов и модифицирующих добавок на основе марок гомо-полипропилена, используемых в производстве таких пленок.

| Марка | Наименование | Основной компонент | ПТР, (2,16/230) г/10 мин | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ1010/30-БП | Снежно-белый концентрат | Диоксид титана (30%), общее наполнение 70% | 5-6 | Окрашивание в белый (жемчужный) цвет |
| ПФ0013/41-БП | Концентрат скользящей добавки | Эрукамид (10%) | 9-11 | Обеспечение скольжения пленки |
| ПФ0021/40-БП | Концентрат антистатической добавки | Глицеринмоностеарат (12%) | 7-9 | Снижение уровня статического электричества |
| ПФ0021/42-БП | Концентрат антистатических добавок | Смесь глицеринмоностеарата и алкиламинов (15%) | 8-10 | Долговременное снижение уровня статического электричества |
| ПФ0019/40-БП | Комбинированный концентрат скользящей и антистатических добавок | Смесь эрукамида (10%), глицеринмоностеарата+алкиламинов (10%) | 12-13 | Обеспечение скольжения и долговременного снижения уровня статического электричества |

Все концентраты изготавливаются  на основе компонентов высокой чистоты, рекомендованных для использования в концентратах для БОПП-пленок.

Кроме того, возможно изготовление других модифицирующих концентратов для БОПП-пленок (антиблокирующих, мелонаполненных, перламутровых, гидрофильных и пр.), а также концентратов технологических добавок для облегчения процесса экструзии и снижения количества потерь: процессинговых добавок, термостабилизаторов и антиоксидантов.

Концентраты БАСКО имеют свидетельства о государственной регистрации  с областью применения для использования в полимерных изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.