Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 			Ноябрь 2019 г.

Концентрат антипиренов  Мастерфлейм™

на основе безгалогенного антипирена

НПФ «Барс-2» разработан новый вид концентратов антипиренов для полиэтиленовых пленок на основе новейшей продукции ведущей германской фирмы, разработавшей новый класс азот- и фосфорсодержащих антипиренов. В отличие от существующих, эти добавки и изготовленный на их основе концентрат Мастерфлейм ТФ0092/01-ПЭ для пленок из ПЭВД и ПЭНД не содержат галогенов и проявляют высокую эффективность в придании пленкам свойств негорючести и самозатухания. Эффективность особенно высока для тонких пленок. Результаты испытаний в лаборатории «Барс-2» приведены в таблице

| Наименование показателей | Норма | ТФ0092/01-ПЭ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2% | 5% | 10% |
| Насыпная плотность, г/см3 | - | 0,55 |
| ПТР (2,16 кг/190°), г/10 мин | - | 19 |
| Технологический тест на горючесть пленки, %*см. *) |
| ПЭВД 158, 50 мкм | <40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПЭВД 158, 150 мкм |  | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПЭНД 293, 15 мкм |  | 2,9 | Обрыв | Обрыв |
| ПЭНД 293, 30 мкм |  | 1,3 | 0,6 | 0,4 |

*) по методике «Барс-2» для трудногорючих пленочных композиций, исходя из массы и длины сгоревшего участка пленки.

Концентрат Мастерфлейм ТФ0092/01-ПЭ могут использоваться для изготовления пленок технического назначения, эксплуатируемых в отраслях промышленности с высокими требованиями по пожаробезопасности, - строительных, шахтных, для транспорта и т.п. Для более толстых изделий (толщиной более 1 мм) концентрат неэффективен, и в этих случаях следует использовать традиционные марки концентратов (Мастерфлейм Т0090 и Т0091).

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.