Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 				март 2018 г.

Концентрат антипиренов  Мастерфлейм ™ ТЭ0090/27-ПС

для вспенных полистирольных изделий

Концентрат  Мастерфлейм™ ТЭ0090/27-ПС изготавливается на основе полистирола общего назначения и высокоэффективного бромсодержащего антипирена – гексабромциклододекана (ГБЦД).  Концентрат предназначен для изготовления экструзионных вспененных плит, листов, профилей из полистирола, не поддерживающих горение при удалении источника пламени.

| Наименование | Мастерфлейм ™ ТЭ0090/27-ПС |
| --- | --- |
| Полимер-основа | ПСС 525 или ПСМ-Э |
| Тип антипирена | ГБЦД |
| Содержание антипирена, % | 50 |
| ПТР, г/10 мин (5 кг/200°С) | 45-75 |
| Насыпная плотность, г/м3 | 800 |
| Температура переработки, °С, | До 200 |
| Рекомендуемый ввод, % | 5-15 |
| Категория горючести | ПВ-2 – ПВ-0 |

Применение концентрата антипиренов позволяет придать изделию повышенную пожаробезопасность. Вспененные листы и плиты, содержащие антипирен, имеют повышенную стойкость к горению, не поддерживают распространение пламени и могут использоваться в условиях (помещениях) с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Ввод концентрата не ухудшает плотность и устойчивость пены. Эффективность применения концентрата зависит от смесительной способности экструзионного оборудования при изготовлении изделий. При недостаточном смешении изделие может прогорать по зонам, обедненным антипиреном.

Не рекомендуется использовать концентрат при температурах выше 200°С и при повторной переработке вторичного полимера (срезков, кромок и т.п.) Антипирен ГБЦД имеет низкую термостойкость и при длительном воздействии высоких температур может начать разлагаться с изменением цвета от  бурого до черного.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и данных наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.