Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 			Сентябрь 2018 г.

Концентраты антипиренов Мастерфлейм™

для литьевых и экструзионных изделий

- Концентраты антипиренов Мастерфлейм™ на основе полипропилена, полиэтилена или полистирола и бромсодержащих антипиренов применяются для изготовления литьем и экструзией трудногорючих (самозатухающих) изделий, не поддерживающих горение при удалении источника пламени: корпусных и технических деталей для изделий электроники и электротехники, автодеталей, труб, кабель-каналов, профилей и др. с высокими требованиями по пожаробезопасности. Концентрат смешивается с основным полимером изделия непосредственно в перерабатывающем оборудовании в указанном ниже соотношении, при этом шнек должен обладать хорошей смесительной способностью, чтобы обеспечить равномерное распределение антипиренов в массе изделия. Концентраты Мастерфлейм™ выпускаются по ТУ 2243-009-23124265-2012.

| Марка | Содержание антипиренов, % | Рекомендуемый ввод*, % | Категория горючести по ГОСТ 28157-89 (UL-94)** | Температура переработки. °С, | ПТР, г/10 мин*** | Полимер изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т0090/03-ПС | 60% ГБЦД+ Sb2O3 | 15-20 | ПВ-2 | до 200 |  | ПС |
| ТЭ0090/27-ПС | 50% ГБЦД | 15-25 | ПВ-0 | до 200 | 48-65 | ПС |
| Т0091/11-ПЭ | 80% ДБД+ Sb2O3 | 15-20 18-25 | ПВ-2 ПВ-0 | до 300 | 3-5 | ПЭВД ПЭНД |
| Т0091/12-ПП | 80% ДБД+ Sb2O3 | 12-15 18-20 | ПВ-2 ПВ-0 | до 300 | 2-5 | ПП |
| Т0091/03-ПС | 70% ДБД+ Sb2O3 | 20-25 | ПВ-0 | до 300 | 8-12 | ПС |
| Т0091/04-СН | 80% ДБД+ Sb2O3 | 20-25 | ПВ-0 | до 300 | 50-55 | САН |
| Т0091/25-ЛП | 80% ДБД+ Sb2O3 | 20-25 | ПВ-0 | до 300 | 5-8 | ЛПЭНП |
| Т0091/26-ПА | 65% ДБД+ Sb2O3 | 25-30 | ПВ-0 | до 300 | 20 | ПА6 |

- * в % от массы изделия, ** для изделия толщиной 3 мм, *** ПТР измерен в условиях базового полимера

- Категория стойкости к горению ПВ-0 по ГОСТ 28157-89 (или V-0 по UL 94) означает, что при удалении источника пламени стандартный образец горит не более 10 с, затем горение самостоятельно прекращается. Для категории ПВ-1 (V-1) время горения без источника пламени допускается не более 30 с, для категории ПВ-2 (V-2) время горения также до 30 с, кроме того, допускается падение горящих капель расплавленного полимера, поджигающих горючую подложку внизу.

- При изготовлении концентратов используются высококачественные компоненты ведущих мировых производителей. Концентраты выпускаются в виде гранул размером 2-5 мм. Поскольку триоксид сурьмы, входящий в состав антипирена, является белым пигментом, введение концентрата окрашивает изделие в белый или желтовато-белый цвет, или разбеливает (высветляет) окрашенные материалы.

- Применение концентрата экономически выгоднее, по сравнению с использованием заранее подготовленных композиций, но эффективность его зависит от смесительной способности экструзионного или литьевого оборудования при изготовлении изделий. При недостаточном смешении изделие может прогорать по зонам, обедненным антипиреном. В этом случае целесообразно применять заранее подготовленные композиции.  % ввода на массу изделия и достигаемая степень горючести зависят от формы и толщины изделия (для тонкостенных изделий ввод следует увеличить в 1,2-1,3 раза от рекомендуемого), используемого полимера, характеристик перерабатывающего оборудования. Повысить категорию горючести литьевых изделий (от ПВ-2 до ПВ-0) в некоторых случаях можно, вводя дополнительно 8-10% тальконаполненных концентратов П0060/14-ПЭ или П0060/13-ПС, предотвращающих скапывание горящих капель.

- Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.

- .