Номенклатура: Композиции. Описание и рекомендации. 		Август  2017 г.

Композиции полимерные электропроводные «ЭЛ-БАСКО»

На нашем предприятии выпускается серия электропроводных композиций «ЭЛ-БАСКО». Композиции выпускаются на различных полимерных основах  с использованием  специальных электропроводных углеродных наполнителей (сажи, графита и др.), Наполнители улучшают поверхностную и объемную проводимость изделия (снижают удельное поверхностное  ρs (Ом) и объемное ρv (Ом*м) сопротивление). В состав композиций введены технологические добавки, улучшающие их свойства. Композиции, как правило,  черного цвета применяются для различных изделий изготовления методами экструзии или литья под давлением – листов, пленок, упаковок электронных, электротехнических и других изделий, препятствующих накоплению статического электричества и применяемых в областях с повышенными требованиями к условиям эксплуатации или хранении. Разработаны также электропроводные трудногорючие марки на основе полипропилена.

Свойства композиций приведены в таблице:

| Марка | Назначение | ПТР, г/10 мин | Уд. поверх. сопр., ρs, Ом | Уд. объем. сопр, ρv, Ом*м | Прочность на разрыв, σр, МПа | Отн. удл. при разрыве, ε, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полипропилен |
| ПП-Л/01 | Литье | 6-8 | <109 | <107 | 40-42 | 8-10 |  |
| ПП-Э/02 | Экструзия (лист) | 1-1,5 | <106 | <104 | 45-50 | 8-12 |  |
| ПП-Э/03 | Экструзия (прут) | 0,3-0,5 |  |  |  |  |  |
| ПП-Ф/05 | Пленка | 1-1,5 | <108 | <106 | 30-35 | 8-10 |  |
| ПП-Э/04-ТГ | Экструзия (лист) | 1-1,5 | <106 | <104 | 32-40 | 8-12 | ПВ-0 |
| ПП-Э/06-ТГ | Литье | 6-8 | <109 | <107 | 40-42 | 8-10 | ПВ-0 |
| ПЭНД |
| ПН-Э/01 | Выдув | 0,5-1 | <109 | <107 | 30-35 | 5-10 |  |
| ПН-Ф/02 | Пленка (MD/TD) | 0,8-1 | <108 | <105 | 30-35/ 30-35 | 300-350/ 15-20 |  |
| ПН-Ф/03 | Пленка (MD/TD) |  |  |  |  |  |  |
| ПН-Л/04 | Литье | 8-10 | <107 | <105 | 33-35 | 25-30 |  |
| ПЭВД |
| ПВ-Ф/01 | Пленка | 0,4-0,5 | <106 | <107 | 19-20 | 200-250 |  |
| АБС-пластик |
| АБ-Э/01 | Лист | 3-4 | <107 | <105 | 40-45 | 3-4 |  |
| АБ-Л/02 | Литье |  |  |  |  |  |  |
| СЭВ |
| СЭ-Э/01 | Лист | 1-1,5 | <107 | <104 | 8-12 | 200-250 |  |
| СЭ-Э/02 | Трубка |  |  |  |  |  |  |

Свойства композиций  определены на образцах, подготовленных в соответствии с назначением марки (литьевых, пленочных, экструдированных и т.п.) Могут выпускаться другие марки  композиций  в соответствии с техническими требованиями потребителя.

При изготовлении композиции используются  высококачественные отечественные  компоненты. Композиции выпускаются в виде гранул размером 2-5 мм.

Приведенные здесь данные являются ориентировочными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний и на опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами.