Номенклатура: Композиции. Описание и рекомендации. 		январь 2011 г.

Композиция трудногорючая безгалогенная “Антифлейм-Баско” БТК-01К

В настоящее время значительно ужесточились требования к показателям пожарной безопасности кабелей для электростанций, особенно АЭС, метрополитена, объектов коммунального хозяйства, нефтегазовой и других отраслей.

Наиболее серьезные требования предъявляются по следующим показателям:

- нераспространение горения по нормам МЭК 332-3;

- дымовыделение по нормам МЭК 1034;

- коррозийная активность продуктов газовыделения по нормам МЭК 754.

Этим требованиям удовлетворяют так называемые “безгалогенные кабели”, изготавливаемые из полимерных композиций пониженной горючести, не содержащих галогенов.

Производство таких композиций в России и странах СНГ на сегодня отсутствует.

Научно-производственная фирма «Барс-2» совместно с ВНИИКП ведет разработку и промышленное освоение трудногорючих безгалогенных кабельных композиций, отвечающих современным требованиям и не уступающих по свойствам зарубежным образцам.

Параметры композиции БТК-01К согласно ТУ 2243-006-23124265-2002 приведены в таблице:

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Плотность, г/см | 1,35-1,6 |
| Показатель текучести расплава не менее, г/10 мин | 2,0 |
| Механические характеристики в исходном состоянии: прочность при разрыве не менее, МПа, относительное удлинение при разрыве не менее, % | 7 150 |
| Сохранение механических характеристик после старения при температуре 100°С в течение 168 часов: прочность при разрыве, %, не менее относительное удлинение при разрыве не менее, % | 75 70 |
| Электрическая прочность не менее, кВ/мм | 20 |
| Кислородный индекс не менее | 33 |
| Горючесть | V-0 |
| Параметры коррозионной активности: рН, не менее Удельная проводимость не более, мкS/мм | 4,3 10 |

Свойства композиций подтверждены испытаниями ВНИИКП, ВНИИПО, испытания композиций на заводах «Одесскабель»,  «Электрокабель» (Кольчугино) показали их высокую технологичность.