Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		сентябрь 2017 г.

Трекингостойкие электроизоляционние композиции сэвилена БАСКО™ 113-12/1

Композиции сэвилена трекингостойкие БАСКО™ по  ТУ 2243-005-23124265-2006 предназначены для изготовления защитного покрытия, деталей и узлов в полимерных изолирующих конструкциях (высоковольтных электрических изоляторах, втулках, манжетах) методами экструзии или литья под давлением (при необходимости с дальнейшим радиационным модифицированием изделий). Они имеют высокую устойчивость к электрическому пробою по поверхности (трекингу), высокую свето- и атмосферостабильность, устойчивы к горению и не содержат галогенсодержащих антипиренов, могут быть окрашены в любой цвет по желанию заказчика.

Серийно изготавливается  композиция марки 113-12/1 на основе сэвилена 11306-075 и антипирена-наполнителя с термостойкостью до 190°С.  Возможен выпуск композиций на основе других марок СЭВА (EVA), с высокотемпературным эффективным антипиреном, с повышенным содержанием антипиренов, повышенной атмосферостойкостью. Композиция марки 113-12/1 успешно используется на нескольких предприятиях. Технические характеристики марки 113-12/1 приведены в таблице.

| Характеристики | Норма для 113-12/1 |
| --- | --- |
| ПТР не менее, г/10 мин | 1,0 |
| Плотность, г/см3 | 1,25-1,35 |
| Прочность при разрыве не менее, МПа | 4,9 |
| Относительное удлинение при разрыве не менее, % | 40 |
| Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм и переменном напряжении частоты 50 Гц) не менее, кВ/мм | 20 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление не менее, Ом∙см | 1∙1014 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц не более | 0,03 |
| Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
| Трекинго-эрозионная стойкость, класс | 1А 4,5 |

При изготовлении композиций используются высококачественные компоненты ведущих производителей. Композиции выпускаются в виде гранул белого цвета размером 2-5 мм, по требованию заказчика могут быть окрашены в любой цвет.

Переработка композиции ведется на литьевых или экструзионных агрегатах при ориентировочных температурах 140-160°С в зависимости от конкретного оборудования и вида выпускаемого изделия.