|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БАРС-2» |  |
| --- | --- | --- |
| ООО НПФ «БАРС-2» Россия, 197374, С-Петербург, ул. Оптиков, д. 4 тел. /факс: (812) 346-78-82, 346-78-83 http: www.bars2.com E-mail: bars2@bars2.com ОГРН 1027804191601 Р/с 40702810637000000988 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. С-Пб К/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ИНН 7806001490 КПП 781401001 _______________ № ______________ На № _________ от ______________ | Начальнику отдела продаж О.И. Домничевой Руководителям ОСП |

Об условиях хранения концентратов добавок

| Уважаемые коллеги! |
| --- |
| Обращаю Ваше внимание, что в течение лета, особенно в августе, увеличилось количество претензий по внешнему виду концентратов, содержащих легко мигрирующие низкомолекулярные добавки: скользящие, антистатики, антифоги, светостабилизаторы. Наибольшее количество таких претензий поступило из южных регионов (ОСП в г. Ростов-на-Дону). При хранении в условиях жаркой погоды, а также при повышенной температуре (до 50° в помещении) происходит ускоренная миграция добавки на поверхность гранул концентрата. Гранулы становятся маслянистыми, жирными на ощупь, могут слипаться в мешке. Как правило, выпотевание добавки не влияет на целевые свойства концентрата, однако, как в случае ООО «Метапласт» (Таганрог), при производстве пленки также в условиях высоких температур излишняя подвижность добавки может ускорить выход ее на поверхность пленки и нарушить нанесение печати и свариваемость пленки. Слипание гранул может повлиять на дозирование концентрата. В связи с этим, обращаю Ваше внимание и прошу обратить внимание Ваших покупателей на условия хранения концентратов марок ПФ0011, ПФ0012, ПФ0013, ПФ0016, ПФ0017, ПФ0021, ПФ0022. Согласно ТУ храниться они должны «в закрытом сухом помещении на полках или поддонах, исключающем попадание прямых солнечных лучей, и на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов». Рекомендуемая температура в помещении не выше 30°, при превышении этого значения возможны описанные изменения внешнего вида, которые не могут являться браковочным показателем концентрата. |
| С уважением, |  |
| Технический директор |  | Узденский В.Б. |

Тел.: (812) 448-91-84